УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор

ООО «Промышленные информационные технологии»  
Шелепов Сергей Александрович  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 год

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

# Запрос котировок: на право заключить договор на поставку угля активированного гранулированного марка АГ-3 ГОСТ 20464-75

# \*Обязательное наличие сертификата соответствия на поставляемую продукцию.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Функциональные и качественные характеристики товара | |
| Требование заказчика | Предложения участника |
| 1. | Уголь активированный гранулированный  **АГ-3**  **ГОСТ 20464-75**  *Количество –*  *10 т.* | 1. Уголь активированный гранулированный **АГ-3 ГОСТ 20464-75** 2. Технические характеристики (ГОСТ 20464-75):  |  |  | | --- | --- | | Внешний вид | Цилиндрические гранулы темно-серого или черного цвета | | Размер гранул: >3,6 мм, %, не более 3,6—2,8 мм, %, не более 2,8—1,5 мм, %, не менее 1,5—1,0 мм, %, не более <1,0 мм, %, не более | 0,4 3,0 86,0 10,0 0,6 | | Прочность на истирание, %, не менее | 75 | | Массовая доля влаги, %, не более | 5,0 | | Суммарный объем пор по воде, см3/г, не менее | 0,8 | | Динамическая активность по бензолу, мин, не менее | 40 | | Насыпная плотность г/дм3 | 480—500 |  1. Гарантия на товар. |  |

Согласовано: Главный инженер: Першин А. Л.

И.о.начальника участка ВОС – 8000: Тихонова С. В.